**Technische beschrijving : Type VB**

Vrijstaande zitbank, gemaakt uit stalen frame 40 x 25 x 2 mm, hoogte 417 mm

diepte = 330 mm. Hart op hart maximaal 900 mm (onderlinge afstand) te plaatsen. Voetsteunen zijn voorzien van in de hoogte verstelbare kunststof pootjes.

De uiteinden van de profielen worden afgewerkt met zwarte kunststofdoppen.

Uitvoering droge/vochtige ruimtes :

Stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc steel primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 400 uren zoutneveltest)

Uitvoering natte ruimtes :

Thermisch verzinkt stalen buisprofielen met anti-corrosie behandeling zerozinc primer, afgewerkt met een epoxy polyester coating donkergrijs Ral 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005, mat fijn structuur. (> 1000 uren zoutneveltest)

Optie : schoenrek uit 3 aluminium geanodiseerde buisprofielen bevestigd op een stalen verbindingssteun.

Zitting uit massieve kunststofplaat (HPL) dikte 18 mm, rondom gefreesd.

Breedte zitvlak = 400 mm, zithoogte = 450 mm.

Variant : zitvlak uit 2 latten (2 x 190 mm) , totale breedte zitvlak = 400 mm.

Maximale zitbank zonder naden = 2800 mm.